动力蓄电池拆解信息表

| 汽车企业名称 | 东风小康汽车有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 湖北省十堰市东环路1号 |  |  |  |  |  |
| 车辆类型 | 纯电动轿车 |  |  |  |  |  |
| 车辆型号 | DXK7000KDBEV |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 陆萍 |  | 职务 |  | 副主任 |  |
| 联系电话 | 13594686601 |  | E-mail |  | ping.lu54102@sokon.com |  |
| 动力蓄电池拆解信息 |  |  |  |  |  |  |
| 信息分类 | 信息要求 | 信息说明 |  |  |  |  |
| 动力蓄电池基本信息 | 动力蓄电池包规格/型号 | JK35015001 |  |  |  |  |
|  | 动力蓄电池制造商 | 金康动力新能源有限公司 |  |  |  |  |
|  | 产品类型 | 能量型 |  |  |  |  |
|  | 电池类型 | 三元 |  |  |  |  |
|  | 上市年份 | 2020 |  |  |  |  |
|  | 尺寸大小 | （1772±5.0）*（1128.2±5.0）*（325.5±3.0）mm(最大轮廓，含吊耳和连接器) |  |  |  |  |
|  | 额定容量 | 150Ah |  |  |  |  |
|  | 标称电压 | 350.4V |  |  |  |  |
|  | 额定质量 | 360±10Kg |  |  |  |  |
|  | 正负极材料 | 三元（镍钴锰）/人造石墨 |  |  |  |  |
|  | 电解液类型 | 贫液 |  |  |  |  |
|  | 蓄电池模块的数量 | 24 |  |  |  |  |
|  | 蓄电池单体的数量 | 288 |  |  |  |  |
|  | 串并联方式 | 3P96S |  |  |  |  |
|  | 其他技术参数 | 电量：52.56kWh |  |  |  |  |
| 动力蓄电池拆解总体要求 | 拆解条件 | 拆解企业应具备资质，如经营范围包括废旧电池类的经营许可证、国家规定的相关目录企业等；对拆解人员需要有相关职业资格证书等。电池包绝缘阻值＞100Ω/V，箱体内温度＜65℃（红外测温仪），无热失控现象（冒烟、起火等）。 |  |  |  |  |
|  | 装备要求 | - 应具备称重设备。 2、应具备绝缘工具、专用起吊工具、伸缩夹臂、专用机械手、动力电池专用承载装置、专用托架及上料架、专用移除装置等。 3、应具备高压绝缘手套，绝缘靴等绝缘防护装备，防护面罩、防机械伤害手套、防触电绝缘救援钩等安全防护设备和心肺复苏装置等紧急救援设备。 - 应具备绝缘检测设备，如绝缘电阻测试仪等。 - 应具备动力蓄电池安全评估设备，如漏电诊断 检测设备、非接触式远程红外温度探测仪、验电棒、放电棒、专用标签和标志。 - 应具备电动汽车拆解过程管理的信息追溯系 统。 - 应具备国家相关规定的消防设施，如消防栓、 沙箱、灭火器等。 |  |  |  |  |
|  | 场地要求 | - 拆解及储存场地应具备安全防范措施，如消防 设施、报警设施、应急设施等。 2、拆解及存储场地的地面应硬化并防渗漏，具有 环保防护措施，如废水处理系统等。 3、拆解及存储场地内应保持通风干燥、光线良好， 远离居民区，并符合GB18599相关规定。 4、操作区域应单独隔离，地面应做绝缘处理，并 设置高压警示标示和区域隔离标示。 5、场地人员管理要求：非相关人员不得进入区域隔离标示以内的场地。 |  |  |  |  |
|  | 其他 | 拆解产物分类要求、有毒有害物质处理要求，操作人员有电工证等上岗证明、有防护设备。 |  |  |  |  |
| 拆解作业程序与说明 | 预处理 | 外部附属件拆除 |  | - 拆除外部动力线束与通讯连接线 束。 - 拆除固定电池箱吊耳螺栓，将电池 包从乘客仓底部拆卸下来。 |  |  |
|  |  | 绝缘操作 |  | 万用表测试系统绝缘 |  |  |
|  |  | 放电操作 |  | 使用放电设备放电至SOC30%以下 |  |  |
|  |  | 清洁操作 |  | 利用吸尘器进行吸尘，干抹布擦拭水渍，确保操作台无导电体或尖锐异物。 |  |  |
|  |  | 信息记录说明 |  | 电池包拆解前需记录的信息内容，包括废旧动力蓄电池产品类型、电池类型、型号、制造商、尺寸、额定容量、实际电压、实际质量等技术参数，对废旧动力蓄电池进行拍照，包括正面图及侧面图。 |  |  |
|  |  | 其他 |  | 无 |  |  |
|  | 电池包拆解 | 电池包示意图 |  |  |  |  |
|  |  | 外壳 |  | 拆解步骤 |  | - 拆除上盖紧固 螺钉。 - 取下上盖，放 置指定位置。 |
|  |  |  |  | 拆解对应方法 |  | 正确使用拆解工具手动拆解。 |
|  |  |  |  | 拆解装置 |  | 拆卸台，起重设备 |
|  |  |  |  | 拆解工具 |  | 电动扳手或扭力扳手 |
|  |  |  |  | 注意事项等 |  | - 按照对角线原 则拆卸螺钉。 - 垂直取出钉， 避免螺钉倾斜、滑丝、卡死。 |
|  |  | 输出端接触器 |  | 拆解步骤 |  | - 在高压安全盒 拆除后，拆下安全盒上盖。 - 拆下总正总负 继电器上接线端子和汇流排。 - 拔下继电器对 插端子。 - 拆卸继电器固 定螺栓。 |
|  |  |  |  | 拆解对应方法 |  | 正确使用电动扳手 |
|  |  |  |  | 拆解装置 |  | 无 |
|  |  |  |  | 拆解工具 |  | 电动扳手、六角批头 |
|  |  |  |  | 注意事项等 |  | 垂直取出螺钉，避免螺钉倾斜、滑丝、卡死 |
|  |  | 托架 |  | 拆解步骤 |  | 无此零部件 |
|  |  |  |  | 拆解对应方法 |  | 无此零部件 |
|  |  |  |  | 拆解装置 |  | 无此零部件 |
|  |  |  |  | 拆解工具 |  | 无此零部件 |
|  |  |  |  | 注意事项等 |  | 无此零部件 |
|  |  | 隔板 |  | 拆解步骤 |  | 无此零部件 |
|  |  |  |  | 拆解对应方法 |  | 无此零部件 |
|  |  |  |  | 拆解装置 |  | 无此零部件 |
|  |  |  |  | 拆解工具 |  | 无此零部件 |
|  |  |  |  | 注意事项等 |  | 无此零部件 |
|  |  | 保险丝 |  | 拆解步骤 |  | 1、在高压安全盒 拆除后，拆下安全盒上盖。 2、拆卸保险丝上 的汇流排。 3、拆卸保险丝固 定螺栓。 |
|  |  |  |  | 拆解对应方法 |  | 正确使用电动扳手 |
|  |  |  |  | 拆解装置 |  | 无 |
|  |  |  |  | 拆解工具 |  | 电工扳手、十字批头 |
|  |  |  |  | 注意事项等 |  | 不要触碰高压 |
|  |  | 冷却液管路 |  | 拆解步骤 |  | - 利用气压将冷 却液排出，用专用容器收集。 - 拆除后排上层 模组，取下上层模组水冷板。 - 拆除下层所有 模组，取出放至指定位置。 - 拆除水冷头， 剪掉固定水冷管扎带。 - 取出水冷板及 冷却液管路。 |
|  |  |  |  | 拆解对应方法 |  | 正确使用拆解工具手动拆解。 |
|  |  |  |  | 拆解装置 |  | 无 |
|  |  |  |  | 拆解工具 |  | T字杆、电动扳手、十字批头、六角批头、剪线钳、套筒 |
|  |  |  |  | 注意事项等 |  | - 注意模组取出 时勿压到水板。 - 电动扳手拆卸 模组过程注意防止螺杆偏斜、咬死。 - 剪线钳勿剪到 塑料管路。 |
|  |  | 线束 |  | 拆解步骤 |  | - 拔掉BMS上所 有接插端子。 - 拆除主从板固 定支架、上层模组、上层水冷板。 - 拔下模组采样 线束，拆除汇流排、连接片等结构件。 - 使用剪线钳剪 下扎线扣。 5、拆除通讯航插，取出BDU，线束。 |
|  |  |  |  | 拆解对应方法 |  | 正确使用拆解工具手动拆解。 |
|  |  |  |  | 拆解装置 |  | 无 |
|  |  |  |  | 拆解工具 |  | 电动扳手、十字批头、六角批头、剪 线钳、套筒 |
|  |  |  |  | 注意事项等 |  | 防止线束与其他结构件缠绕一起，防止短路。 |
|  |  | 线路板 |  | 拆解步骤 |  | 无此零部件 |
|  |  |  |  | 拆解对应方法 |  | 无此零部件 |
|  |  |  |  | 拆解装置 |  | 无此零部件 |
|  |  |  |  | 拆解工具 |  | 无此零部件 |
|  |  |  |  | 注意事项等 |  | 无此零部件 |
|  |  | 电池管理系统 |  | 拆解步骤 |  | - 拔掉主从板接 插件插头，拆除接地线。 - 拆除电池管理 系统支架并取出。 |
|  |  |  |  | 拆解对应方法 |  | 无 |
|  |  |  |  | 拆解装置 |  | 无 |
|  |  |  |  | 拆解工具 |  | T字杆、电动扳手、 套筒 |
|  |  |  |  | 注意事项等 |  | 防止与电芯接触构 成短路 |
|  |  | 高压安全盒 |  | 拆解步骤 |  | 1、拆除高压安全盒内元器件与双芯航插上汇流排、模组总正总负汇流排上螺钉；。 2、拔掉高压安全盒上的线束，剪掉扎带。 3、拆除高压安全盒与箱体固定螺钉，取出安全盒。 |
|  |  |  |  | 拆解对应方法 |  | 无 |
|  |  |  |  | 拆解装置 |  | 无 |
|  |  |  |  | 拆解工具 |  | T字杆、电动扳手、 套筒 |
|  |  |  |  | 注意事项等 |  | 注意力道，垂直取出螺丝，避免螺丝断裂、滑丝 |
|  |  | 其他固定件 |  | 拆解步骤 |  | 拔掉电池管理系统上对插端子，拆卸主从板固定支架 |
|  |  |  |  | 拆解对应方法 |  | 正确使用拆解工具手动拆解 |
|  |  |  |  | 拆解装置 |  | 无 |
|  |  |  |  | 拆解工具 |  | 电动扳手、套筒、T字杆 |
|  |  |  |  | 注意事项等 |  | 防止与电芯接触构成短路 |
|  | 电池模块拆解 | 蓄电池模块的结构示意图 |  |  |  |  |
|  |  | 外壳 |  | 拆解步骤 |  | 利用一字螺丝刀人工撬开模组上盖卡扣位置 |
|  |  |  |  | 对应方法 |  | 无 |
|  |  |  |  | 装置 |  | 工具箱 |
|  |  |  |  | 工具 |  | 一字螺丝刀 |
|  |  |  |  | 注意事项等 |  | 注意绝缘防护，注意螺丝刀顶断卡扣 |
|  |  | 线束 |  | 拆解步骤 |  | 无此零部件 |
|  |  |  |  | 对应方法 |  | 无此零部件 |
|  |  |  |  | 装置 |  | 无此零部件 |
|  |  |  |  | 工具 |  | 无此零部件 |
|  |  |  |  | 注意事项等 |  | 无此零部件 |
|  |  | 线路板 |  | 拆解步骤 |  | - 用剪刀剪断FPC 与模组汇流排焊接位置； - 用一字螺丝刀 撬起粘在支架上的连接器 |
|  |  |  |  | 对应方法 |  | 抠掉采集线固定橡胶 |
|  |  |  |  | 装置 |  | 采集板 |
|  |  |  |  | 工具 |  | 一字螺丝刀 |
|  |  |  |  | 注意事项等 |  | 注意别损坏FPC和刺破电芯 |
|  |  | 连接片 |  | 拆解步骤 |  | 拆除模组连接铝排 |
|  |  |  |  | 对应方法 |  | 用薄壁铲破坏焊接点 |
|  |  |  |  | 装置 |  | 无 |
|  |  |  |  | 工具 |  | 薄壁铲 |
|  |  |  |  | 注意事项等 |  | - 注意力道和方 向，避免铲坏极柱，引起漏液。 - 一旦发生电芯 漏液情况，避免电解液溅射。 防止短路。 |
|  |  | 其他固定件 |  | 拆解步骤 |  | - 拆除模组支架； - 拆除端板、侧 板； - 拆除绝缘片 |
|  |  |  |  | 对应方法 |  | 1、拆除完连接片后取出模组上支架。 2、用电动切割机切割模组端板与侧板焊接位置，掰开模组端板、侧板。 3、手撕绝缘片。 |
|  |  |  |  | 装置 |  | 无 |
|  |  |  |  | 工具 |  | 切割机 |
|  |  |  |  | 注意事项等 |  | 切割侧板时，注意 绝缘防护 |
|  | 电池单体 | 取出操作 |  | 1、使用楔形块、塑胶锤分离电芯间结构胶连接，取出电芯； 2、扫描记录电芯顶部二维码，并上传国家溯源系统； 3、使用酒精无尘纸清洁电芯表面残留结构胶； 4、将电芯放置入带固定凹槽的绝缘泡棉中储存。 |  |  |
|  |  | 所需工具 |  | 绝缘楔形块 塑胶锤 扫码枪 |  |  |