动力蓄电池拆解信息表

	汽车企业名称
	东风小康汽车有限公司

	注册地址
	湖北省十堰市东环路1号

	车辆类型
	纯电动轿车

	车辆型号
	DXK7000KD2BEV

	联系人
	蔡永康
	职务
	工程师

	联系电话
	13687363453
	E-mail
	yongkang.cai@dfsk.com.cn

	动力蓄电池拆解信息

	信息分类
	信息要求
	信息说明

	动力蓄电池基本信息
	动力蓄电池包规格/型号
	FSCA05ALZQ

	
	动力蓄电池制造商
	上海兰钧新能源科技有限公司

	
	产品类型
	电池包（能量型）

	
	电池类型
	磷酸铁锂

	
	上市年份
	2023年

	
	尺寸大小
	(1750.0±5.0)mm ×(1128.0±3.0) mm×(301.5±

4.0) mm

	
	额定容量
	142 Ah

	
	标称电压
	354.2 V

	
	额定质量
	（381±5）kg

	
	正负极材料
	正极：橄榄石型磷酸铁锂材料

负极：石墨材料（包括天然石墨、人造石墨、中间相碳微球等材料）

	
	电解液类型
	富液

	
	蓄电池模块的数量
	6个（1P20S：5 个；1P10S：1 个）

	
	蓄电池单体的数量
	110个（1P20S：20 个；1P10S：10 个）

	
	串并联方式
	1P110S

	
	其他技术参数
	/

	动力蓄电池拆解总体要求
	拆解条件
	1、拆解企业应具备资质，如经营范围包括废旧电池类的经营许可证、国家规定的相关目录企业等。

2、对拆解人员需要有相关职业资格证书等。

3、电池包绝缘阻值＞500Ω/V，箱体内温度＜60℃（红外测温仪），无热失控现象（冒烟、起火等）。

4、室内环境（防水防火防高温）。

	
	装备要求
	起重设备、放电设备、加热设备（烘烤炉）、红外测温仪、相关扭力扳手及套筒、绝缘电阻测试仪、转运小车、万用表、切割机、斜口钳、劳保安全用品（绝缘手套、安全帽、防护面罩、防触电绝缘钩等）等

	
	场地要求
	1、禁止在露天操作，禁止在高温高湿环境下操作。
2、足够操作空间，无易燃易爆物品，周围有充足的灭火、防爆等安全设施。
3、设置隔离带，并在易见位置放置“未经许可，不得入内”、“高压危险”等标识。

	
	其他
	1、拆解产物分类要求、有毒有害物质处理要求。
2、操作人员有电工证等上岗证明、并佩戴相应防护设备。
3、拆解完成的电池需做绝缘处理、相关工具需做好绝缘与防静电处理。

	拆解作业程序与说明
	预处理
	外部附属件拆除
	1、关闭点火开关，断开12V蓄电池，拆卸电池包MSD（如有），并静置15分钟后操作。
2、断开高压线束、低压线束、搭铁线束。
3、将电池包从整车上拆下。

	
	
	绝缘操作
	1、穿戴高压操作防护服、劳保鞋（高压绝缘鞋）、绝缘手套、安全帽等。
2、操作台与地面绝缘。

	
	
	放电操作
	放电至 SOC 为 0（单体放电截止电压为 2.0V）

	
	
	清洁操作
	操作台无导电体或尖锐异物、清洁灰尘及水渍

	
	
	信息记录说明
	电池包拆解前需记录的信息内容，包括废旧动力蓄电池产品类型、电池类型、型号、制造商、尺寸、额定容量、实际电压、实际质量等技术参数，对废旧动力蓄电池进行拍照，包括正面图及侧面图；同时满足国家溯源相关要求。

	
	
	其他
	无

	
	电池包拆解
	电池包示意图
	[image: image1.png]




	
	
	外壳
	拆解步骤
	1、 拆除上盖固定螺栓。
2、 垂直向上将上盖抬起放置在指定位置。

	
	
	
	拆解对应方法
	先拆卸紧固上盖的中间固定 M6 螺栓，再拆卸周边 M5 螺栓

	
	
	
	拆解装置
	拆卸台，起重设备

	
	
	
	拆解工具
	电动枪和扭力扳手

	
	
	
	注意事项等
	箱盖抬起过程中，保持垂直向上，避免磕碰到电箱内部，做好绝缘防护

	
	
	高压插件铜排
	拆解步骤
	拆卸连接高压插件的铜巴，拆卸紧固高压插件的固定螺栓

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆卸工具，严格执行拆解步骤

	
	
	
	拆解装置
	拆卸台

	
	
	
	拆解工具
	绝缘手套、电动或扭力扳手

	
	
	
	注意事项等
	注意做好绝缘防护

	
	
	线束
	拆解步骤
	将所有接插件的插头拔出，拆卸 BDU内部的接线端子，剪断固定线束的扎带，取出线束

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆解工具手动拆解

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	斜口钳、电动螺丝刀及匹配的套筒

	
	
	
	注意事项等
	防止线束与其他结构件缠绕一起，防止短路、注意人员防触电安全

	
	
	电池管理系统
	拆解步骤
	拆卸紧固 BMS 的固定螺栓和拆卸紧固 BMS 支架的固定螺栓

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆解工具手动拆解

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	电动螺丝刀及匹配的套筒

	
	
	
	注意事项等
	拿出过程中防止金属支架与电芯接触构成短路，注意人员防触电安全

	
	
	高压盒
	拆解步骤
	将与 BDU 连接的低压线束和高压铜排分离，拆卸高压盒与箱体固紧固的螺栓

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆卸工具，严格执行拆解步骤

	
	
	
	拆解装置
	拆卸台

	
	
	
	拆解工具
	绝缘手套、电动螺丝刀及匹配的套筒，斜口钳

	
	
	
	注意事项等
	注意做好绝缘防护

	
	
	模组
	拆解步骤
	将与模组连接的线束，水管分离，拆卸模组与箱体紧固的螺栓

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆卸工具，严格执行拆解步骤

	
	
	
	拆解装置
	拆卸台

	
	
	
	拆解工具
	绝缘手套、电动螺丝刀及匹配的套筒，斜口钳

	
	
	
	注意事项等
	注意做好绝缘防护

	
	
	防爆阀拆卸
	拆解步骤
	拆卸防爆阀与上盖固定的螺母

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆卸工具，严格执行拆解步骤

	
	
	
	拆解装置
	拆卸台

	
	
	
	拆解工具
	绝缘手套、电动螺丝刀及匹配的套筒

	
	
	
	注意事项等
	注意做好绝缘防护

	
	电池模块拆解
	蓄电池模块的结构示意图
	[image: image2.png]IRERRE

1

BRI

KIEHR





[image: image3.png]AR

RERRR
A

RERLE

K@t

JEEPBZE «





	
	
	上盖
	拆解步骤
	拆卸上盖板

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆卸工具，严格执行拆解步骤

	
	
	
	拆解装置
	拆卸台

	
	
	
	拆解工具
	绝缘手套、电动螺丝刀及匹配的套筒

	
	
	
	注意事项等
	注意做好绝缘防护

	
	
	端板
	拆解步骤
	将 FPC 与端板 FPC 支撑座分离，用切割机切开端板和侧板间的焊缝

	
	
	
	对应方法
	正确使用切割机

	
	
	
	装置
	无

	
	
	
	工具
	切割机

	
	
	
	注意事项等
	注意切割过程中，避免碎屑飞溅直冲拆解作业人员，以防金属碎屑灼伤

	
	
	FPC组件
	拆解步骤
	将连接模组的所有串联铜巴拆卸，用斜口钳将焊接在电芯极柱上的铝巴脱离，将 FPC 插件从端板支撑座上分离

	
	
	
	对应方法
	无

	
	
	
	装置
	无

	
	
	
	工具
	电动螺丝刀及匹配的套筒，斜口钳

	
	
	
	注意事项等
	无

	
	
	汇流排组件
	拆解步骤
	将高压盒和模组输出级的塑料保护盖分离，用电动螺丝刀将紧固在模组和高压盒上的固定螺栓拆卸

	
	
	
	对应方法
	无

	
	
	
	装置
	无

	
	
	
	工具
	电动螺丝刀及匹配的套筒

	
	
	
	注意事项等
	无


 4 / 6

