动力蓄电池拆解信息表

	汽车企业名称
	赛力斯（湖北）汽车有限公司

	注册地址
	湖北省十堰市茅箭区白浪街办机场大道8号

	车辆类型
	纯电动多用途乘用车

	车辆型号
	DXK6460HF7BEV

	联系人
	邓亮
	职务
	BMS助理工程师

	联系电话
	18602359224
	E-mail
	liang.deng524975@seres.cn

	动力蓄电池拆解信息

	信息分类
	信息要求
	信息说明

	动力蓄电池基本信息
	动力蓄电池包规格/型号
	D173F125-1P96S

	
	动力蓄电池制造商
	中创新航科技集团股份有限公司


	
	产品类型
	电池包（能量型）

	
	电池类型
	磷酸铁锂

	
	上市年份
	2021年

	
	尺寸大小
	（1200±12）mm×（850±8.5）mm×（200±3）mm

	
	额定容量
	125 Ah

	
	标称电压
	309.12 V

	
	额定质量
	293.5 kg

	
	正负极材料
	正极：磷酸铁锂，负极：石墨

	
	电解液类型
	液态，六氟磷酸锂（LiPF6）

	
	蓄电池模块的数量
	96个

	
	蓄电池单体的数量
	96个

	
	串并联方式
	1并96串

	
	其他技术参数
	冷却方式：自然冷却

	动力蓄电池拆解总体要求
	拆解条件
	1、拆解企业应具备资质，如经营范围包括废旧电池类的经营许可证、国家规定的相关目录企业等。
2、对拆解人员需要有相关职业资格证书等。

3、电池包绝缘阻值＞100Ω/V，箱体内温度＜65℃（红外测温仪），无热失控现象（冒烟、起火等）。

	
	装备要求
	起重设备、放电设备、加热设备（烘烤炉）、红外测温仪、相关扭力扳手及套筒、绝缘电阻测试仪、万用表、劳保安全用品（绝缘手套、安全帽、防护面罩、防触电绝缘钩等）等。

	
	场地要求
	1、禁止在露天操作，禁止在高温高湿环境下操作。
2、足够操作空间，无易燃易爆物品，周围有充足的灭火、防爆等安全设施。
3、设置隔离带，并在易见位置放置“未经许可，不得入内”、“高压危险”等标识。

	
	其他
	1、拆解产物分类要求、有毒有害物质处理要求。
2、操作人员有电工证等上岗证明、并佩戴相应防护设备。
3、拆解完成的电池需做绝缘处理、相关工具需做好绝缘与防静电处理。

	拆解作业程序与说明
	预处理
	外部附属件拆除
	1、先拆卸电池包MSD（如有）；

2、拆掉电箱挡泥板（如有），断开高压线束、低压线束；

3、将电池包带支架吊耳从整车上拆下；

4、拆卸电池包支架吊耳。

	
	
	绝缘操作
	1、穿戴高压操作防护服、劳保鞋（高压绝缘鞋）、绝缘手套、安全帽等；

2、操作台与地面绝缘。

	
	
	放电操作
	使用放电设备放电至SOC 30%以下。

	
	
	清洁操作
	操作台无导电体或尖锐异物、清洁灰尘及水渍。

	
	
	信息记录说明
	电池包拆解前需记录的信息内容，包括废旧动力蓄电池产品类型、电池类型、型号、制造商、尺寸、额定容量、实际电压、实际质量等技术参数，对废旧动力蓄电池进行拍照，包括正面图及侧面图；同时满足国家溯源相关要求。

	
	
	其他
	无

	
	电池包拆解
	电池包示意图
	[image: image1.png]




	
	
	外壳
	拆解步骤
	1、拔掉高低压线插；

2、拆除上盖固定螺栓；

3、垂直向上将上盖抬起放置在指定位置。

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆解工具，严格执行拆解步骤

	
	
	
	拆解装置
	拆卸台，起重设备

	
	
	
	拆解工具
	电动枪或扭力扳手

	
	
	
	注意事项等
	箱盖抬起过程中，保持垂直向上，避免磕碰到电箱内部，做好绝缘防护

	
	
	输出端接触器
	拆解步骤
	1、断开所有模组间高压铝巴；

2、拆卸高压继电器极柱螺栓；
3、取下相连铜巴；

4、拆卸继电器固定螺栓；

5、拆除继电器线束固定扎带；

6、将继电器驱动线束从继电器中取出；

7、取出继电器放至指定位置。

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆卸工具，严格执行拆解步骤

	
	
	
	拆解装置
	拆卸台 

	
	
	
	拆解工具
	绝缘手套、电动批或扭力扳手

	
	
	
	注意事项等
	注意做好绝缘防护

	
	
	托架
	拆解步骤
	无

	
	
	
	拆解对应方法
	无

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	无

	
	
	
	注意事项等
	无

	
	
	隔板
	拆解步骤
	无

	
	
	
	拆解对应方法
	无

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	无

	
	
	
	注意事项等
	无

	
	
	保险丝
	拆解步骤
	1、 拆除与电池模组总负和高压接插件的连接排并做好绝缘防护；
2、 拆除与电池模组总正和高压接插件的连接排并做好绝缘防护；
3、 拆卸保险丝螺栓，取下保险丝。

	
	
	
	拆解对应方法
	无

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	无

	
	
	
	注意事项等
	无

	
	
	冷却液管路
	拆解步骤
	无

	
	
	
	拆解对应方法
	无

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	无

	
	
	
	注意事项等
	无

	
	
	线束
	拆解步骤
	1、拆除所有线束固定扎带及卡扣；

2、断开BMS与线束的连接，断开加热线束与卡扣的连接，再断开线束与模组间的连接；
3、拆卸高压采样线束螺栓；
4、取出整套电箱内部高低压线束。

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆解工具手动拆解。

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	电动批或扭力扳手

	
	
	
	注意事项等
	防止线束与其他结构件缠绕一起，剪扎带时不要剪到线束、防止短路、注意人员防触电安全。

	
	
	线路板
	拆解步骤
	无

	
	
	
	拆解对应方法
	无

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	无

	
	
	
	注意事项等
	无

	
	
	电池管理系统
	拆解步骤
	拆卸BMS安装板的固定螺栓，再拆卸一体机固定螺栓、取出一体机

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆解工具手动拆解

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	电动批或扭力扳手

	
	
	
	注意事项等
	拿出过程中防止金属支架与电芯接触构成短路，注意人员防触电安全

	
	
	高压安全盒
	拆解步骤
	无

	
	
	
	拆解对应方法
	无

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	无

	
	
	
	注意事项等
	无

	
	
	其他固定件
	拆解步骤
	1、取出加热膜固定卡扣，撕下加热膜；

2、剪断电池组钢带和塑料绑带并取出；

3、拆除固定端板螺栓并归类放好；

4、拆除端板；

5、拆掉固定连接器螺栓；

6、拆除连接器。

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆解工具手动拆解

	
	
	
	拆解装置
	无

	
	
	
	拆解工具
	电动批或扭力扳手

	
	
	
	注意事项等
	防止与电芯接触构成短路

	
	电池模块拆解
	蓄电池模块的结构示意图
	[image: image2.png]




	
	
	扎带
	拆解步骤
	拆除钢扎带及塑料扎带

	
	
	
	对应方法
	先使用切割机或其他较锋利工具剪断钢扎带，再用斜口钳剪断塑料扎带

	
	
	
	装置
	无

	
	
	
	工具
	切割机、斜口钳

	
	
	
	注意事项等
	断开钢扎带时注意扎带弹开

	
	
	导电排
	拆解步骤
	拆除线束板组件上导电排

	
	
	
	对应方法
	采用切割机依次断开线束板组件上的导电排，使相邻电池间无导电排连接

	
	
	
	装置
	无

	
	
	
	工具
	切割机

	
	
	
	注意事项等
	需佩戴静电手环和手套，注意切割力度，不能切割到电池，注意上面残留的导电排划伤手

	
	
	拆开端板
	拆解步骤
	采用螺丝刀撬开两侧端板

	
	
	
	对应方法
	采用螺丝刀利用端板与电芯间缝隙撬开端板

	
	
	
	装置
	无

	
	
	
	工具
	螺丝刀

	
	
	
	注意事项等
	需佩戴静电手环和手套，注意螺丝刀朝向端板一侧，注意力度

	
	
	其他固定件
	拆解步骤
	无

	
	
	
	对应方法
	无

	
	
	
	装置
	无

	
	
	
	工具
	无

	
	
	
	注意事项等
	无

	
	电池单体
	取出操作
	单体与单体之间采用结构胶粘接，拆解时需破坏电芯，安全风险较高，不建议进一步拆解

	
	
	所需工具
	无


 1 / 6

