动力蓄电池拆解信息表

	汽车企业名称
	赛力斯汽车（湖北）有限公司

	注册地址
	湖北省十堰市茅箭区白浪街办机场大道8号

	车辆类型
	纯电动多用途乘用车

	车辆型号
	DXK6510AC11BEV、DXK6510AC14BEV、DXK6520AC13BEV

	联系人
	周基政
	职务
	电池工程师

	联系电话
	17783082523
	E-mail
	jizheng.zhou@seres.cn

	动力蓄电池拆解信息

	信息分类
	信息要求
	信息说明

	动力蓄电池基本信息
	动力蓄电池包规格/型号
	GFL-CQGF-E111VE-1P104S

	
	动力蓄电池制造商
	重庆赣锋动力科技有限公司

	
	产品类型
	高能量应用

	
	电池类型
	磷酸铁锂蓄电池

	
	上市年份
	2024年12月

	
	尺寸大小（mm）
	（1185±10）*（900±9）*（243±5）

（不含插件）

	
	额定容量
	160Ah

	
	标称电压
	326V

	
	额定质量（kg）
	380±11.4

	
	正负极材料
	正极材料：磷酸铁锂；负极材料：石墨

	
	电解液类型
	六氟磷酸锂

	
	蓄电池模块的数量
	104

	
	蓄电池单体的数量
	104

	
	串并联方式
	1P04S

	
	其他技术参数
	无

	动力蓄电池拆解总体要求
	拆解条件
	1. 采用机械、半自动或自动化拆解方式，以提高拆解安全性、拆解效率；
2. 拆解作业人员需通过企业电池拆解专业培训，并通过考核；

3. 企业应具备的相应能力或资质，如经营范围包括废旧电池类的经营许可证、国家规定的相关目录企业等

	
	装备要求
	1.应具备绝缘手套、防机械伤害手套、安全帽、绝缘鞋、防护面罩、防触电绝缘救援钩等安全防护装备；
2.应配备专业防护罩、专用起吊工具、起吊设备、专用拆解工装台、专用抽排系统、专用模块拆解设备、绝缘套装工具等；
3.应具备绝缘检测设备，如绝缘电阻检测仪等。

	
	场地要求
	1. 具备安全防范措施，如消防设施，报警设施，应急设施等；
2. 硬化并防渗漏，具有环保防范设施，如废水处理系统等；
   场地内要保持干燥通风、光线良好，并远离居民区。

	
	其他
	1. 拆解过程中人员操作、起吊工具和起吊设备时操作人员需严格按照规范进行操作；
2.对拆解产物进行严格分类，特别是有毒有害物质要隔离才处理。

	拆解作业程序与说明
	预处理
	外部附属件拆除
	手动拆除废旧动力电池外接导线及脱落的附属件。

	
	
	绝缘操作
	操作人员需穿戴绝缘手套、绝缘鞋使用绝缘检测仪分别对总正/箱体和总负/箱体进行绝缘检测。

	
	
	放电操作
	使用充放电设备对电池包进行放电处理，单体电芯电压降到2.5V即可。

	
	
	清洁操作
	使用抹布和多用途清洁剂对箱体、箱盖、接插件进行油污和灰尘处理。

	
	
	信息记录说明
	记录废旧动力蓄电池产品类型、电池类型、型号、制造商、尺寸、额定容量、实际电压、实际质量等技术参数，对废旧动力蓄电池进行拍照，包括正面图及侧面图。

	
	
	其他
	无

	
	电池包拆解
	电池包示意图
	[image: image1.png]




	
	
	外壳
	拆解步骤
	拆卸电池箱上盖螺栓，取下上盖。

	
	
	
	拆解对应方法
	/

	
	
	
	拆解装置
	/

	
	
	
	拆解工具
	电批或手动套筒

	
	
	
	注意事项等
	佩戴相关防护装备等

	
	
	保险丝
	拆解步骤
	用M8大小套筒工具对保险进行拆解，拆解后将连接铜排做绝缘防护处理

	
	
	
	拆解对应方法
	/

	
	
	
	拆解装置
	/

	
	
	
	拆解工具
	电批或手动套筒

	
	
	
	注意事项等
	注意安全保护，避免造成铝排短路。

	
	
	高压区域
	拆解步骤
	1、 拆下电池系统总负导电排和总正导电排。

2、按照可拆卸顺序将继电器连接铜排、高压连接器连接铜排固定螺栓一一拆下
3、按照可拆解顺序将继电器、分流器、保险等高压元器件一一拆下
4、拆解高压支架

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆解工具手动拆解。

	
	
	
	拆解装置
	/

	
	
	
	拆解工具
	电动螺丝刀。

	
	
	
	注意事项等
	注意安全保护，避免造成铝排短路。

	
	
	线束
	拆解步骤
	1.先拔出插在主机、从机板上的线束插头，再拆除各模组插头；

2.拆除所有线束固定扎带及卡扣；
3.低压采样线束插头；

4.取出整套电箱内部高低压线束。

	
	
	
	拆解对应方法
	/

	
	
	
	拆解装置
	/

	
	
	
	拆解工具
	/

	
	
	
	注意事项等
	注意不要损坏线束，避免弯折、破损。

	
	
	线路板
	拆解步骤
	/

	
	
	
	拆解对应方法
	/

	
	
	
	拆解装置
	/

	
	
	
	拆解工具
	/

	
	
	
	注意事项等
	/

	
	
	电池管理系统
	拆解步骤
	移除电池管理系统插件，松动固定螺丝后再拆除螺丝，移除BMS。

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆解工具手动拆解。

	
	
	
	拆解装置
	/

	
	
	
	拆解工具
	电批或手动套筒

	
	
	
	注意事项等
	避免损伤BMS。

	
	
	其他固定件
	拆解步骤
	先松动固定件，再拆除。

	
	
	
	拆解对应方法
	正确使用拆解工具手动拆解。

	
	
	
	拆解装置
	/

	
	
	
	拆解工具
	电动螺丝刀。

	
	
	
	注意事项等
	防止与模组极柱接触构成短路。

	
	电池模块拆解（注：模组及电芯未经过拆解培训不建议拆解）
	蓄电池模块的结构示意图
	[image: image2.png]ﬁgﬁﬁ SR IRIEN  160AnEIR PUISHR HTEMPCH fT@n WAL





	
	
	绝缘保护盖
	拆解步骤
	拆外盖

	
	
	
	对应方法
	手工

	
	
	
	装置
	/

	
	
	
	工具
	螺丝刀

	
	
	
	注意事项等
	外盖是卡扣连接，撬开时防止短路

	
	
	模组固定螺栓
	拆解步骤
	用电动螺丝刀将模组端板固定螺栓以次拆下

	
	
	
	对应方法
	手工

	
	
	
	装置
	/

	
	
	
	工具
	螺丝刀

	
	
	
	注意事项等
	总正连接排和总负连接排下方螺栓需拆解连接排后方可拆解

	
	
	钢扎带/打包带
	拆解步骤
	用砂轮机剪断模组固定钢扎带，用斜口钳剪断模组打包带

	
	
	
	对应方法
	手工

	
	
	
	装置
	/

	
	
	
	工具
	/

	
	
	
	注意事项等
	拆解时注意高压防护，注意钢扎带及打包带尖锐部分防护，避免割伤电芯

	
	
	高压采集CCS
	拆解步骤
	用砂轮机依次将电芯见连接铝巴剪断，每剪完一颗电芯需要进行绝缘防护

	
	
	
	对应方法
	手工。

	
	
	
	装置
	/

	
	
	
	工具
	砂轮机。

	
	
	
	注意事项等
	防止短路。

	
	
	模组端板
	拆解步骤
	借助相关工具将模组端板沿模组外侧掰出

	
	
	
	对应方法
	/

	
	
	
	装置
	/

	
	
	
	工具
	

	
	
	
	注意事项等
	防止短路。

	
	
	双面胶
	拆解步骤
	模组间双面胶借助乙酸乙酯进行溶解，溶解后用碶形硬塑料块插入电芯间垂直向下碶入，使电芯与双面胶分离

	
	
	
	对应方法
	手工

	
	
	
	装置
	/

	
	
	
	工具
	

	
	
	
	注意事项等
	防止短路

	
	电池单体
	取出电芯
	电芯间双面胶去除大部分后，可用碶形硬塑料块将电芯与双面胶彻底剥离

	
	
	所需工具
	碶形硬塑料块，橡胶锤


 1 / 7

